李垂祥

杨

雷

孙

岩

张彬彬

摘 	要

通过正交试验 ，研 究 了 发 泡 剂 ADC 分解温度的影响因素 ，结 果 表 明 ：活 化 剂 种 类 对 ADC 分

解温度影响最大 ，活化剂与发泡剂用量比次之 ；DSC 法和目视法测定分解 温 度 ，发现发泡剂粒径小有利于

活化剂活化 。

关键词 	发泡剂 	活化剂 	分解温度 	粒径

Research of the Factors Affecting the Decomposition Temperature

of Blowing Agent ADC

Li Chuixiang  Yang Lei  Sun Yan Zhang Binbin

Abstract：The factors which  affect the decomposition temperature of blowing  agent ADC was researched

by orthogonal tests. The results showed that：Activator type is the most influencing  factor to the decomposition temperature  of ADC；  the ratio of activator  to  blowing  agent  following；  from  determining  decomposition temperature by DSC method  and visual，we  found that small size blowing  agent is favourable  to activate  by activator.

Keywords：blowing agent； activator； decomposition temperature； particle size

发 泡 剂 ADC 的 分 解 温 度 为 200~210℃，  相 对

偏 高 ，因此难于直接应 用到许多聚合材料中 ，特 别 是那些低软化温度或高温易分解 或 变 质 的 材 料 ，

如聚氯乙烯(分解温度 170 ℃)、聚苯乙烯(软化温度

100 ℃ )。因此，这类树脂中使用发泡剂 ADC 时，必 须提高加工温度 ，这 就 易导致树脂的老化 、变 色 及

泡沫制品泡孔不均匀等事故的发生 。

不 同 的 泡 沫 橡 塑 制 品 ，   具有不同的配方体系 和 成 型 工 艺 ，需 要 适 合 其 自 身 特 点 的 、具 有 特 种 性 能的专用发泡剂与 之 相 匹 配 ，   即需要具有对其最 适合的发气量 、分解温度和发气速率的发泡剂 。  其

中分解温度是衡量发泡剂 ADC 性能的重要指标 ，

同时又决定着发泡 制品成型时的加工温度 ，   本 文 主要研究了发泡剂 ADC 分解温度的影响因素 ，为

今后根据不同材料和产品的加工 方 法 和 温 度 ，制

取不同分解温度的专用发泡剂提供参考 。

1

1.1

试验

主要原材料

发 泡 剂 ADC，LC2，

平 均 粒 径

（3.0±0.4）μm，

MC1 平 均 粒 径 （3.9±0.6）μm，SC2， 平 均 粒 径 （6.7 ±

1.0） μm，FC2， 平 均 粒 径 （14.9±1.5）μm， 均 为 潍 坊 亚星化学公司产品 ，氧 化 锌 、硬 脂 酸 锌 、三 盐 均 为

工业级产品 。

1.2	主要仪器

WRR 目视熔点测量仪 ，上海精密科学 仪 器 有 限 公 司 ；差示扫描量热仪 DSC204F1，德 国 耐 驰 仪 器制造有限公司 。

1.3	试样制备

(1) 复 合 物 的 配 制 ：   发 泡 剂 ADC 与 活 化 剂 混

收 稿 日 期 ：2011-05-31

合，得到物料 A。

(2) 分别采用差示扫描式量热法 （DSC）和 目 视 法测定物料  A 的分解温度 。

174

172

170

结果与讨论

2

168

本文采用四因子 、三 水 平 [L9（34）正 交 试 验 表 ]

进 行 正 交 试 验 ，主 要研究了发泡剂粒径 、活 化 剂 种 类 、活化剂与发泡剂用量比 ，对 ADC 发 泡 剂 分 解

温 度 的 影 响 ，  其中活化剂选取了比较常用的氧化

锌、硬脂酸锌和三盐 （三盐基硫酸铅 ）。

2.1	试验采取的因子 、水平和正交表

166

A1

A2

A3

200

190

180

170

160

表 1    试验采取的因子和水平

Tab.1  Factors  and  levels  used  in  orthogonal  tests

C.活 化 剂

用 量/g

D.发 泡 剂

用 量/g

A.发 泡 剂 粒 径

B.活 化 剂 种 类

150

140

LC2（3.18 μm）

SC2（6.76 μm）

FC2（14.11 μm）

氧 化 锌

硬 脂 酸 锌 三 盐

0.5

1

2

5

10

20

B1

B2

B3

190

180

表 2  正 交 试 验 结 果

Tab.2   Results  of  orthogonal  tests

170

试

验

号

A 发 泡

剂 粒 径/

μm

B 活 化 剂

种 类

C 活 化 剂

用 量/g

D 发 泡 剂

用 量/g

分 解 温

度/℃

160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.18

3.18

3.18

6.76

6.76

6.76

14.11

14.11

14.11

169.10

168.63

170.80

2.17

氧 化 锌

硬 脂 酸 锌 三 盐

氧 化 锌 硬 脂 酸 锌

三 盐 氧 化 锌

硬 脂 酸 锌 三 盐

159.30

182.47

166.73

23.17

0.5

1

2

1

2

0.5

2

0.5

1

173.77

169.57

165.20

8.57

5

10

20

20

5

10

10

20

5

165.43

171.40

171.70

6.27

159.1

184.0

164.2

160.7

173.2

172.0

158.2

190.2

164.0

150

C1

C2

C3

190

180

■

■

170

■

160

K1

150

K2

D1

D2

D3

K3

图 1

各 因 子 与 ADC 分解温度的关系

R

Fig.1  The relationship  between factors and decomposition

temperature of ADC

试验结果见表 2 和图 1，对数据整理后可得出

结论：

（2）  不同活化剂对发泡剂的分解温度影 响 程

度 不 同 ，   使 发泡剂分解温度降低幅度最大的是氧 化 锌 ，次 之 为 三 盐 ，最后是硬脂酸锌 。   锌 或 铅 化 合

（1）

影响发泡剂分解温度因素的大小顺序依

次为：活 化 剂 种 类＞活 化 剂 用 量>发 泡 剂 用 量＞发 泡

剂粒径 。

物之所以对  ADC 发泡剂有较强的活化作用,

可 以

分 解 温 度/℃

分 解 温 度/℃

分 解 温 度/℃

分 解 温 度/℃

■

■

■

■

■

■

■

■

■

从其分子化学结构上来分析[1]。 锌或铅化合物中的

离子外围电子排布为 4s24p2，具 有 空 轨 道 ，而 发 泡 剂 ADC 的分子式为 ：

2 3

1

4

.. H2N	C    N

..

N   C    NH2

O..

O..

其中 N、O 上皆有孤对电子 。   根据路易斯酸碱配位

原 理 ，ADC 的 N、O 原子上的孤对电子进入 Zn2+的 空轨道 ，—N—C—为 π 键，  由于 N、O 原 子 上 的 孤 对电子流失 ，使—N—C—电子云浓度流向 两 边 ，中 间重叠程度减小 ，   导致—N—C—键断裂 ，   从 而 使 ADC 活化分解 。  氧化锌是比三盐更好的活化剂的

原 因 是 ：锌 是 过 渡 元 素 ，铅 是 主 族 元 素 。   硬 脂 酸 锌

分子中也存在锌离子 ，但硬脂酸根的存在 ，使 得 锌 离 子 对 N、O 上 孤对电子的吸引力减弱 ，从 而 使 其

活化效果较氧化锌差 。

（3）随 着活化剂含量的增多 ，发泡剂的分解温 度进一步降低 。

（4）发 泡 剂 粒 径的影响顺序为 ：SC2(6.76μm)＞ LC2(3.18μm)＞FC2(14.11μm)，但是试验结果是在不 同发泡剂与活 化剂用量比的条件进行的 ，   因 此 试

验结果存在偏差 ，粒 径 对 发 泡 剂 ADC 分 解 温 度 的 影响，将在下文中单独说明 。

2.2   粒径对发泡剂  ADC 分解温度的影响

试 验 过程中采用氧化锌分别与 4 种 不 同 粒 径 发 泡 剂 混 配 （配 比 为 10∶2），用 DSC 法 和 目 视 法 研 究粒径对分解温度的影响 。

2.2.1  不同粒径发泡剂经氧化锌活化后的 DSC 曲线

由图 2 中 DSC 曲线可以看出 ，   随着 粒 径 的 增 大 ，ADC 发 泡 剂 的分解起始温度及分解峰值均向 高温分向移动 。

2.2.2 不 同粒径发泡剂经氧化锌活化后的目视法 分解温度

由 图 3 中 可 以 看 出 ：   在氧化锌添加等量的情 况 下 ，不 同 粒 径 ADC 发泡剂分解温度的高 低 顺 序 为： FC2＞SC2＞MC1＞LC2。

发 泡 剂的活化过程发生在多相体系 ，   活 化 剂

与发泡剂粒子表面的接 触反应和表面积大小有 关[2]，粒度降低有利于增加 比 表 面 积 ，即 粒 度 小 ，粒 子的比表面积大 ，与活化剂的有效接触机会增多 ， 提高粒子的热 传 导 效 率 提 高 ，   因此粒子越细活化 效果越明显 ，即分解温度更低 ，分解速度更快 。

1- LC2(3.18 μm)；  2-MC2（3.82 μm)；

3-SC2（6.76 μm）；  4-FC2（14.11 μm）

图 2   不 同 粒 径 ADC 经氧化锌活化后的  DSC 曲 线

Fig.2  DSC curves of different particle size ADC

activated by ZnO

160

155

150

FC2

14.11

LC2

3.18

MC1

3.82

SC2

6.76

粒 径/μm

图 3	粒 径 对 ADC 分解温度的影响

Fig.3 Effect of particle  size to the decomposition temperature of ADC

结论

3

⑴ 影响发泡剂分解温度因素的大小顺序依次

为：活 化 剂 种 类＞活 化 剂 用 量>发 泡 剂 用 量＞发 泡 剂

粒径。

（2）

不同种类活化剂活化效果依次为 ：   氧 化

锌＞三盐＞硬脂酸锌 。

（3）随着活化剂用量的增加 ，发泡剂的分解温

度进一步降低 。

（4）DSC 法和目视法测定分解温度 ，发 现 粒 径 小的 ADC 比粒径大的更易于活化 。

参考文献

[1]

吴 俊 涛 ，周 琼 ，甄 红 宇 ，等. 发 泡 剂 AC 的热分解活化机

理 及 影 响 因 素[J].橡 胶 工 业 ，1999，46（7）：387-394

Bayer，Strawberry，Newbury.  Chemical Blowing  Agents：

[2]

Providing

Production,

Economic

and

Physical

Improvements to a Wide Range of Polymers  [J]. Plastics

Additives & Compounding，2001，(25)：22-28

分 解 温 度/℃

吸 热    放 热

。

file:///C|/Users/Administrator/Desktop/新建文本文档.txt2012/8/26 12:19:58